Bac 2021 Amérique du nord (sujet 2)	                                  Correction © http://labolycee.org

Spécialité physique chimie

Exercice A- Protection des fondations en acier des éoliennes en mer (5 points)

A. Protection du fer par l’aluminium 		2 Al(s) + 3 Fe2+(aq) ⇄ 2 Al3+(aq) + 3 Fe(s)

A.1. Pour l’équation de la réaction donnée,

A.2. Les ions proviennent d’une solution aqueuse de chlorure de fer II de concentration apportée en quantité de matière  ; ainsi il y a une mole d’ions dissous pour une mole de soluté (chlorure de fer II) apporté :    (et  non demandé).

Les ions proviennent d’une solution aqueuse de sulfate d’aluminium de concentration apportée en quantité de matière  ; ainsi il y a deux moles d’ions dissous pour une mole de soluté (sulfate d’aluminium) apporté :    (et  non demandé).

Conclusions :  et .

A.3. Ainsi,

Cette valeur est très inférieure à la constante d’équilibre associée à l’équation de la réaction : < K donc le système évolue spontanément dans le sens direct de l’équation.

A.4. On en déduit que l’aluminium se transforme en ion aluminium selon la demi-équation :

A.5. L’intensité du courant mesurée étant négative, cela signifie que le courant entre dans l’ampèremètre par la borne COM. Les électrons circulent dans le sens opposé du courant, donc les électrons sortent de l’ampèremètre par la borne COM.

Les électrons proviennent de la plaque d’aluminium et vont vers la plaque de fer ce qui est cohérent avec le fait que l’aluminium cède des électrons au circuit suivant l’équation prédédente .

A.6. À l’anode a lieu une oxydation donc une libération d’électrons : l’anode est donc la plaque d’aluminium d’après la réponse A.4.

B. Masse d’aluminium nécessaire à la protection de la structure métallique d’une éolienne

B.1. En combinant les demi-équations électroniques correspondant à la réaction entre l’aluminium et le dioxygène dissous  :

Oxydation :

Réduction :

B.2. D’après l’énoncé,  (avec et )

Or  où est la quantité de matière d’électrons transférés.

D’après l’équation ayant lieu à l’électrode d’aluminium : où  est la quantité de matière d’aluminium consommé.

On en déduit que

En égalant les deux expressions de  :

Donc

= 2,9×104 kg = 29 tonnes

B.3. Le constructeur a renoncé à la protection par anode sacrificielle car :

- la masse d’aluminium à sacrifier est trop importante (environ 29 tonnes !) ;

- cela évite un rejet de métaux (sous forme ionique) dans l’environnement.